Trekdrop

- PO HV4/5

- 100 - 150 min

Inleiding

Een van de stoffen die zich anders gedraagt dan metaal bij uitrekking is trekdrop.

Oriëntatie

Onderzoeksvragen

1 Wat is de elasticiteitsmodulus van trekdrop?

2 Wat is de treksterkte van trekdrop?

Theorie

De benodigde theorie vind je in je boek in de paragraaf die o.a. de elasticiteitsmodulus E behandelt.

Benodigdheden

- trekdrop (zo mogelijk vierkant, minstens 10 cm lang)

- een liniaal met millimeterschaal

- statiefmateriaal en dun touw

- 2 dropklemmen

- veel massablokjes 50 g, 100 g en 200 g

Aanpak

1 	Klem de dropstaaf met elk van de uiteinden in een dropklem. Zie foto.

2 	Bevestig het touw zo aan de onderste dropklem dat je er massablokjes aan kunt hangen.

3 	Zorg dat de beide dropklemmen zo goed mogelijk horizontaal hangen. Zie foto.

4 	De lengte (van het uitrekkende deel) van de dropstaaf meet je met een liniaal.

5 	Meet ook steeds de dikte en de breedte van de dropstaaf om het oppervlak A van de dwarsdoorsnede te kunnen berekenen.

5 	De massablokjes zorgen voor de kracht die je op de dropstaaf uitoefent.

6 	Maak stapjes van 50 g tot de trekdrop breekt.

7 	Bereken per meting: de lengteverandering Δl; de relatieve rek ε; de mechanische spanning σ

Uitvoering

Noteer je metingen en berekeningen overzichtelijk.

Maak een diagram van het verband tussen σ en ε .

Uitwerking

Bepaal uit het diagram de elasticiteitsmodulus E van trekdrop.

Conclusie

Geef antwoord op beide onderzoeksvragen.

Evaluatie

Geef aan welke problemen je tegenkwam en hoe je die hebt opgelost.

Welke verbeteringen zijn er mogelijk in de uitvoering?